## Ausschreibungstext AGZF…

Teilsickerrohr (LP), DN 200, aus PE-HD, nach DIN 4262-1, Typ R2, Kategorie SD, Farbe schwarz, rund, innen glatt, außen gewellt, mit Steckmuffe,

Schlitzung im oberen Teilbereich symmetrisch zur vertikalen Rohrachse über einen Winkel von ca. 220°,

Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm,

Mindestwassereintrittsfläche 50 cm2 / m,

Rohrlänge (ohne Muffe): 6 m

Bsp.: AGZF200TS oder gleichwertig

Vollsickerrohr (TP), DN 150, aus PE-HD, nach DIN 4262-1, Typ R2, Kategorie SD, Farbe schwarz, rund, innen glatt, außen gewellt, mit Steckmuffe,

rundumgeschlitzt,

Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm,

Mindestwassereintrittsfläche 50 cm2 / m,

Rohrlänge (ohne Muffe): 6 m

Bsp.: AGZF150VS oder gleichwertig

Mehrzweckrohr (MP), DN 250, aus PE-HD, nach DIN 4262-1, Typ R2, Kategorie SD, Farbe schwarz, rund, innen glatt, außen gewellt, mit Steckmuffe,

Schlitzung im oberen Teilbereich symmetrisch zur vertikalen Rohrachse über einen Winkel von ca. 120°,

Schlitzbreite 0,8 bis 1,4 mm,

Mindestwassereintrittsfläche 50 cm2 / m,

Rohrlänge (ohne Muffe): 6 m

Bsp.: AGZF250MZ oder gleichwertig